技术、质量标准文件

品牌要求

所有螺纹钢只允许使用以下四个生产商品牌：沙钢，中天，西城，富鑫。热轧光圆钢筋只允许使用以下：富钢、永钢、萍钢、新兴铸管。

- 钢筋标牌应完整，出厂检验报告应齐全。

热轧带肋钢筋

- 外观质量：

- 表面质量：要求端头应切得平直，表面不得有裂缝，结疤和折叠，不得存在使用上有害的缺陷等。

- 钢筋表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

标准号：

- GB/T 1499.2-2018(钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋)

成分检验：

- 检验方法：对钢筋化学成分进行检验分析时常用的标准检验方法如下：GB/T223，JISG1211，BS1837，BS手册19等。

- 成分指标：考核螺纹管成分含量的指标主要有：C,Mn,P,S,Si等项，牌号不同，

- 含量各有差别，大致范围为：C(0.10-0.40%),Mn≤1.80%，P≤0.05%，S≤0.05%，Si（0.6-1.0%）

热轧光圆筋

热轧光圆钢筋（HPB300）外观及质量要求应符合国标GB/T 1499.1-2017（钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋）。